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제 품 시 방 서










품 명 : 전통정자
품 목 : 전통정자(기와지붕형) 전품목


1. 일반사항
 1.1 적용범위
(1) 본 시방서는 조경시설 및 외부 휴게공간에 설치되는 시설물 공사에 준한다.

1.2 적용기준
   (1) 본 시방서의 제품은 시방서 및 설계도면의 의하여 제작하고 명기되지 않은         사항은 한국공업규격(K.S)에 준하여 제작하며 그 외의 사항은 발주처와
      협의하여 제작한다.
   
 
2. 재질
 2.1 목재(방부목재)
  (1) 목재의 수종은 천연 방부재 계열의 자연건조 된 미송 방부목재를 사용한다.
  (2) 목재는 갈라짐이나 뒤틀림이 없는 양품을 사용하여야 한다.
  (3) 조경재의 품질은 건조와 표면마감에 따라 좌우되므로 자연건조 90일 이상,         증기건조 20일후, 대패가공 한다. 이때 함수율 30% 이하로 건조 하여야 한다.
  
 2.2 철재
(1) 철재는 갈라짐이나, 흠, 녹, 비틀림 등의 결점이 없는 것이어야 하며, 한국산업규격(KSD 3507)과 동등하거나 그 이상의 품질을 가진 것을 사용한다.
(2) 산화, 부식의 방지를 위해 필히 빈틈없이 녹막이 도장을 하여야 한다.
  (3) 강판은 KS D 3501의 규정에 적합한 열간압연 강판을 사용하며, 패인 홈이나 기타 실용상 해로운 결함이 없어야 한다.
(4) 강관은 KS D 3507의 규정에 적합한 일반배관용 탄소강관(흑관)을 사용하며, 적합한 제품이어야 한다.
(5) 각관은 KS D 3568의 규정에 적합한 일반구조용 각형강관, 막음용 재료는 
KS D 3501의 규정에 적합한 열간압연 강판 제품이어야 한다.
 
2.3 석재
  (1) 석재는 KS F 2530의 규정에 적합하여야 한다.
(2) 석재는 형상, 치수, 재질, 미관, 마감상태 등이 양호한 것을 사용햐여야           한다.
(3) 종류 및 산지에 다른 고유의 특성을 지녀야 하며, 부적당한 색깔이나 
오염된 것등을 반입해서는 안된다.  

2.4 시멘트기와
(1) 기와는 시멘트 기와로 하고, 균열이 없어야 한다.
(2) 기와의 색깔은 은빛이 나지 않고 두들기면 청음이 나야 한다.

2.5 기타재료
  (1) 기타재료 하위에 명기되지 않은 모든 재료는 KS에 준하는 재료를 사용한다.
  (2) 부재료 규격은 설계도면을 기준하며 현장에 따라 조정할수 있다.
  
  
3.조립 및 설치
  3.1 기단석 설치
(1) 설치위치는 설계도면에 따르며 터파기 한 후 밑바탕은 평면이 되게 하여 바닥은 충분히 다진 후 기단석을 설치 한다.

3.2 목재 설치
(1) 목재의 이음과 맞춤은 전통의 수법대로 한다.
(2) 장식철물은 현척도에 맞춰 제작한다.
  (3) 처마곡선은 도면에 맞게 정확하게 한다.
  
3.3 기와 설치
(1) 기와는 시공 전 방수시트 부착 후 시멘트 기와로 하고 균열 이 없어야 한다.
(2) 착고와 부고는 엇갈리게 하고, 착고는 숫기와와 닿는 부분은 둥글게 잘 다음어 물리게 한다.
    (3) 기와물림은 3겹이음으로 한다.
    (4) 기와골은 일직선으로 바르게 한다.
    (5) 기와잇기를 완료한 후에는 잘못 이은 부분을 수정 보완하고 표면을 털어내고 청소한다.
3.3 도장
(1) 도료는 수용성으로 크랙방지 및 변색방지가 탁월한 제품을 사용한다.
(2) 도료의 재료는 유독성물질 및 중금속이 없는 친환경 재료를 사용하여야 한다.
    (3) 도장 방법은 붓칠로 하되, 기포가 생기지 않도록 세밀하게 한다.
