특 기 시 방 서

주식회사 다온피앤디

조경시설물 : 재활용 보관소

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 본 시방서는 조경시설 및 외부 휴게공간에 설치되는 시설물 공사에 준한다.

1.2 적용기준

(1) 본 시방서의 제품은 시방서 및 설계도면의 의하여 제작하고 명기되지 않은         사항은 한국공업규격(k.s)에 적합하게 제작하며 그 외의 사항은 발주처와

협의하여 제작한다.

2. 재질

2.1 목재

(1) 목재의 수종은 천연 방부재 계열의 남양재(하드우드)를 사용한다.

(2) 목재는 갈라짐이나 뒤틀림이 없어야하며 무절품을 사용하여야 한다.

(3) 조경재의 품질은 건조와 표면마감에 따라 좌우되므로 자연건조 90일 이상,         증기건조 20일후, 대패가공 한다. 이때 함수율 18% 이하로 건조 하여야한다.

2.2 철재

(1) 철재는 갈라짐이나, 흠, 녹, 비틀림 등의 결점이 없는 것이어야 하며,

한국산업규격(KSD 3507)과 동등하거나 그이상의 품질을 가진 것을 사용한다.

(2) 산화, 부식의 방지를 위해 필히 빈틈없이 녹막이 도장을 하여야 한다.

2.3 석재

(1) 석재는 형상, 치수, 재질, 미관, 마감상태 등이 양호한 것을 사용햐여야           한다.

(2) 종류 및 산지에 다른 고유의 특성을 지녀야 하며, 부적당한 색깔이나              갈라짐, 깨진 것, 오염된 것등을 반입해서는 안된다.

2.4 폴리카보네이트

(1) KS M ISO 7391-1 규정에 따른 것으로 두께 3mm 이상의 것을 사용한다.

발주처의 요구시 두께의 변경이 가능하도록 한다.

또한, 발주처의 요구시 복층판 변경도 가능하도록 한다.

(2) 폴리카보네이트 시트는 보호필름으로 보양된 상태로 현장에 반입되어야            하며, 가공 및 시공과정에서 부득이한 경우가 아니면 보호필름을 제거하거나

훼손하면 안된다.

(3) 폴리카보네이트 시트는 직사광선에 직접 노출되지 않고 비가 새지 않으며          통풍이 잘되는 실내에 보관하고, 주위의 온도가 40℃ 이상 상승치 않도록          한다.

2.5 알루미늄재

(1) AL-EXTRUDED BAR의 기둥재는 외장재와의 결합을 하여 미적인 기능과, 구조적        기능을 가지도록 제작한다. 열처리 후 분체도장 으로 마감한다.

(2) AL-CASTING의 규격은 KSD-2334 이며 재질은 AC-4A, AC-7A 생산품 이어야하나

조경, 건축자재는 일반 재질 알루미늄 순도율이 88%이상 품도 가능하다.

이또한 열처리 후 분체도장 으로 마감한다.

2.6 기타재료

(1) 강화유리는 KSL 2002 강화유리 규정에 합격한 것이나 동등 이상의 것으로          하며 최소 두께는 8MM 이상의 것으로 한다.

(2) 조립볼트와 보강 재료는 KS 정품으로 조립 설치한다.

(3) 부재료 규격은 설계도면을 기준하며 현장에 따라 상향 조정할수 있다.

(4) 목재와 금속 결속품은 기온에 따라 수축현상이 있으므로 보완을 한다.

(5) 주ㆍ부재료의 컬러는 전체컬러와 동일하게 처리한다.

3. 접합 및 조립설치

3.1 용접

(1) 용접은 해당 작업의 시험이나 그 이상의 검정시험에 합격한 용접공에 의해         시행해야 한다. 단, 동등한 시험이나 그 이상의 전문지식과 경험을 충분히         갖추고 있다고 감독자가 인정하는 경우에는 이규정을 따르지 않아도 된다.

(2) 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을        얻을 수 있도록 해야한다.

(3) 철재의 용접은 가스용접, 불활성가스, 아크용접, 알곤가스용접 등의 방법을        사용하고 재료 및 부위별 용접방식의 선택은 설계도면에 따른다.

(4) 부재의 용접면은 용접전의 페인트, 기름, 녹, 수분, 스케일 등 용접에             지장이 있는 것을 제거하여야 한다.

(5) 용접기와 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고              안전하게 용접할 수 있어야 한다.

(6) 용접봉은 해당 한국산업규격에 합격된 것이어야 하고 실제 사용할 위치와

기타 조건에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된            용접봉이어야 한다.

3.2 볼트접합

(1) 볼트는 나사를 무리하게 조여 손상되지 않도록 하고 정확하게 구멍 속으로         박아야 하며 볼트 박기중 볼트머리가 손상되지 않도록 해야한다.

(2) 볼트 조임 전후에 불량볼트의 유무를 검사하고 불량 볼트에 대해서는 적절한        보완조치를 해야 한다.

(3) 와셔는 볼트머리 아래 및 너트 아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와          너트는 정연하게 놓여야 한다.

(4) 볼트 조임은 핸드렌치, 임펙트렌치 등을 이용하여 느슨하지 않도록 적절히         조이며 구조상 중요한 부분에는 스프링 와셔나 잠금기가 붙은 것을 사용하여        풀림을 방지해야 한다.

3.3 조립설치

(1) 설치위치는 설계도면에 따르며 감독자의 지시를 받아야 한다.

(2) 시공전 바닥을 다짐하여 평탄하게 한다.

(3) 현장에 반입된 부재는 가급적 빠른 시간 내에 설치하며, 공정 관리상              불가피하게 장기간 보관할 경우에는 적절한 보관조치를 취해야 한다.

(4) 설치 시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림 없이 직선이어야 한다.

볼트 및 지주대로 연결, 지지시킨다.

(5) 기초 콘크리트는 설계도면 규격이며, 배합비는 건축 및 토목공사에 기준한다

(6) 연결고정부분은 정밀절단, 천공하여 조립한다.

(7) 포장구간에 시설물 설치 시에는 포장후의 상단 높이를 예측하여 기초부위를        시공함으로써 포장상단에서의 높이가 설계도면과 동일하게 시공되도록 한다.

4. 도장

4.1 목재

(1) 수분함수율이 양호한 품질을 사용한다.

(2) 피도면에 유분, 먼지, 이물질 등을 완전히 제거한 후 작업한다.

(3) 대패가공 후 방부, 방충 수성스테인을 2회 도장한다.

(4) 도장후 표면에 얼룩이 생기지 않도록 하고 건조를 철저히 한다.

4.2 철재

(1) 탈지 및 프라이머 하도 작업을 철저히 한다.

(2) 하도 열처리 후 녹막이 도장을 필히 빈틈없이 한다.

(3) 아크릴 우레탄 도장 2~3회 혹은 불소수치 도장을 한다.

4.3 알루미늄재

(1) 도장전 하도 피막 도장을 철저히 한다.

(2) 원료는 폴리에스터 고분자 수지에 해당하는 분말을 사용한다.

(3) 정전 분체코팅 방법은 정전 자동 방식을 사용한다.

(5) 지정 분체도장후 열처리한다.

5. 검사 및 시험

5.1 검사

(1) 사용부재의 두께, 길이, 볼트구멍 등 완성품의 규격이 도면 및 시방서의           내용과 같은지 확인한다.

(2) 사용부재의 규격, 부재간 연결방법, 용접면 및 용접상태, 접속부의                마감상태, 접속부분의 상태 등 완성품의 구조에 대한 검사를 실시한다.

(3) 완성품의 표면상태 및 외형 등의 이상이 없는지 확인한다.

5.2 시험

(1) 목재의 함수율 - 함수율 측정은 KS-F-2199(목재의 함수율 측정 방법)에                            규정하는 방법에 따른다. 또한, 전기전 측정방법에 따라도                        좋다.

(2) 표면처리 - 금속부 도막 밀착성 시험은 시험편에 예리한 칼로 칼날이 금속                    바탕에 닿도록 1mm간격으로 서로 직교하도록 괘선을 11줄씩 긋고                   1x1mm의 칸을 100개 만든다. 그위에 KS-A-1528(셀로판 점착                       테이프)에 규정하는 점착테이프를 붙인 후 즉시 떼어내어 도막이                   벗겨지는지 유무를 조사한다.

- 목재부 도막밀착성 시험은 시험편에 예리한 칼날을 약 30°로                     기울여 목질바탕을 닿도록 2mm간격으로 서로 직교하는 선을                       11줄씩 긋고 2x2mm의 칸을 100개 만든다. 그위에                                 KS-A-1528(셀로판 점착 테이프)에 규정하는 점착테이프를 붙인후                   바로 떼어서 도막의 벗겨짐 유무를 조사한다.